ITEC SILENTO TOUCH HETEROJEN AKUSİK PVC ZEMİN KAPLAMASI

GENEL ŞARTNAMESİ

GENEL

Projede belirtilen yerlerde, yönetimin onaylayacağı renkte ve desende aşağıdaki teknik özellikleri verilen uygun PVC zemin kaplaması uygulanacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uygulanacak malzeme;

- Yüzeyi poliüretan emdirilmiş olduğu için kullanım ömrü boyunca cila gerektirmeyecektir.

- 3,0mm kalınlığında olacaktır ( ENISO 24346 )

- 2x25m boyutlarında rulo PVC kaplama olacaktır ( ENISO 24341)

- Toplam ağırlığı 2,198gr/m2  ( ENISO 23997 )

- Aşınma tabakası kalınlığı 0,50\0,70mm olacaktır ( EN 429 )

- Kalıcı batma değeri 0,30\0,37 ( EN 433 )

- Boyutsal stabilitesi beklentileri karşılamaktadır ( EN 434)

- Işığa karşı renk kaybı  ≥ 6 değerinde olacaktır ( EN ISO 20105 B02 )

- Aşınma grubu T (EN 660-2)

- Mobilya ayaklarına dayanım beklentilere uygun ( EN 424 )

- Kimyasal dayanıklılık beklentilere uygun (EN 423)

- Ateşe karşı direnci sınıf Cfl-S1 olacaktır ( EN 13501–1 )

- Esnekliği değerlere uygun  (EN 485)

- Kaymaya karşı direnci DIN 51130:2004  R9

- Mikroorganizmalar için direniş değerlendirmesi sıfır (EN ISO 846)

- Elektrostatik davranış beklentileri karşılamaktadır (EN 1815)

- Ses yutma 17Db-14Db (ISO 140-8)

- Kaymaya karşı direnç R9  DIN51130:2004